РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

№ выработки: 2

Глубина отбора образца, м:	0,20

Условия фильтрации:

Прозрачность:	прозрачная

Цвет:	без цвета

Осадок:	незначительный

Запах:	нет запаха

Нитриты:	нет

Железо двухвалентное:	нет

Железо трехвалентное:	есть

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 103,70 | 1,70 | 10,71 |  | Ca | 160,00 | 7,98 | 50,31 |
| Cl | 382,86 | 10,80 | 68,11 |  | Mg | 64,80 | 5,33 | 33,60 |
| SO4 | 161,28 | 3,36 | 21,18 |  | Fe | 4,60 | 0,16 | 1,04 |
| NO3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | NH4 | 0,18 | 0,01 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Na+K | 54,74 | 2,38 | 14,99 |

| Сумма ионов, мг/л | 932,16 |  | Жесткость | мг-экв/л | в нем. град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л | 880,31 |  | Oбщая | 13,32 | 37,29 |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л | 880,60 |  | Карбонатная | 1,70 | 4,76 |
| CO2 свободн., мг/л |  |  | Постоянная | 11,62 | 32,53 |
| CO2 агрессивн., мг/л | 17,60 |  |  |  |  |
| Окисляемость, мг/л | 0,00 |  |  |  |  |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 1,70 |  |  |  |  |
| Гумус, мг/л | 4,55 |  |  | pH | 6,4 |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  |  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность |  | нет | нет | нет |
| Водородный показатель |  | нет | нет | нет |
| Агресс. углекислота |  | слабо | нет | нет |
| Магнезиальные соли |  | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли |  | нет | нет | нет |
| Едкие щёлочи |  | нет | нет | нет |
| К SO4 | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям при смачивании | постоянном | нет |  |  |
|  | периодическом | слабо |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-89

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | низкая |  |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Гумус | низкая |  |
| Водородный показатель | средняя | низкая |
| Хлор-ион |  | высокая |
| Ион железа |  | средняя |
| Наихудший показатель | средняя | высокая |

| M 0,9 | Cl 68 [SO4 21 HCO3 11] | pH6,4 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 50 Mg 34 [Na 15] |  |

Примечание:	вода хлоридно-кальциево-магниевая, пресная, очень жёсткая (жёсткость постоянная)

Строительство коттеджа по адресу: Московская область,

Наро-Фоминский район, КП Зосимово, участок № 141-143