РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ

№ выработки: 1

Глубина отбора образца, м: 1,50

Тип грунта: суглинок

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 24,40 | 0,40 | 0,02 |  | Ca | 4,00 | 0,20 | 0,00 |
| Cl | 6,75 | 0,19 | 0,01 |  | Mg | 0,60 | 0,05 | 0,00 |
| SO4 | 10,56 | 0,22 | 0,01 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Na+K | 12,88 | 0,56 | 0,01 |

| Сумма ионов, % | 0,06 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гумус, % | 0,00 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 7,56 |
| pH | 6,8 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  |  | Наименование типа засоления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  | СНИП 2.05.08-85 |  |
| СНИП 2.05.08-85 |  |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-89

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | низкая |  |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | высокая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | высокая |
| Наихудший показатель | низкая | высокая | высокая |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  |  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям |  | нет |  |  |

Строительство коттеджа по адресу: Московская область,

Наро-Фомиснкий район, КП Зосимово, участок № 141-143